Ausschreibungstext

**EW-VH**

# EW-VH

## PRODUKTBESCHREIBUNG / VERWENDUNG

CE-zertifizierte, starre, einwandige, rußbrandbeständige Verbindungsstücke Fabrikat Jeremias EW-VH. Verbindungsleitung aus industriell gefertigten, einwandigen Elementen für trocken betriebene von Regelfeuerstätten für Öl, Gas oder Kaminöfen/ Festbrennstofffeuerstätten zum Schornstein/ Abgasanlage.

Die Produktion wird durch ein unabhängiges, akkreditiertes Prüfinstitut fremdüberwacht, mittels Eigenüberwachung wird die Einhaltung gleich bleibender Güte gesichert.

Elemente aus hochlegiertem, austenitischem Edelstahl der Werkstoffnummer 1.4404, Materialstärke der Längenelemente 0,5 mm/ der Formteile 0,6 mm.

Längsnähte unter WIG schutzgasgeschweißt ohne Zusatz.

Die Materialstärke bietet optimale Sicherheit gegen Knicken und Verbeulen. Eingezogene Steckverbindung, ohne Klemmbänder.

## ANWENDUNG

Verbindungsstück für trockene Betriebsweise im Unterdruck.

Die Verbindungsleitung EW-VH ist geeignet für den Anschluss von Regelfeuerstätten für Öl, Gas oder Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle (ausgenommen Anthrazitkohle)).

Maximale Betriebstemperatur 400°C, im Ausbrennversuch bei einer Temperatur von 1000°C geprüft.

## ZULASSUNG

CE-Zertifikatsnummer 0036 CPR 9174 076

0.1 Starre Verbindungsstücke (bis max. 400°C Abgastemperatur/ Unterdruck N1/ trockene Betriebsweise D) EN 1856-2 T400-N1-D-V2-L50050-G400M (ohne Strahlungsschutz)

EN 1856-2 T400-N1-D-V2-L50050-G300 (mit Strahlungsschutz)

## WANDSTÄRKE / MATERIAL

Längenelemente 0,5 mm/ Formteile 0,6 mm, W.1.4404 (Oberfläche: IIID Hochglanz Standard) Querschnitt: rund

## DURCHMESSERBEREICH

Ø 110 mm - Ø 180 mm

## EINBAU

Der Einbau erfolgt fachmännisch entsprechend der Montageanleitung, insbesondere der DIN V 18160-1, sowie der geltenden LBauO, FeuVo, den einschlägigen DIN-Normen und allen weiteren bau- und sicherheitsrechtlichen Vorschriften. Der erforderliche Querschnitt ist nach DIN EN 13384-1 zu bestimmen und vom ausführenden Fachunternehmen zu überprüfen.

## ABSTIMMUNG

Vor der Montage ist die Ausführung der Anlage mit dem/ der zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger/in abzuklären.

1

System

System

EW-VH

# EW-VH

## BESCHREIBUNG

Verbindungsleitung in Hochglanz für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb und trockener Betriebsweise

## MATERIAL

1.4404 (316L)

## OBERFLÄCHE

Hochglanz

Weitere auf Anfrage

## WANDSTÄRKE

Längenelemente 0,5 mm

Formteile 0,6 mm

## INNENDURCHMESSER

110 - 180 mm

Weitere auf Anfrage

## VERBINDUNG

Eingezogene Steckverbindung

## BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode

+ Ø (Bsp: VH0602110). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

## EIGENSCHAFTEN

* Edles Design
* Keine Klemmbänder nötig

## EINSATZBEREICHE

* Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle\*)

\* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren


## CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 076

## CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

T400 - N1 - D - V2 - L50050 - G400M (ohne Strahlungsschutz) T400 - N1 - D - V2 - L50050 - G300 (mit Strahlungsschutz)

2